Приложение № 1

 к документации о проведении запроса цен
УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Костромское ДЭП»

______________Исаков Н.Р.

«    » апреля 2026 года

Описание объекта закупки (техническое задание)
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, количество поставляемого товара

Таблица

	№ 

п/п
	Наименование 

товара
	Характеристики товара 
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям и их значения)
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование показателей
	Значения показателей 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Песок 

Дробленый габбро (ОКПД2: 08.12.11.130)
	В соответствии с ГОСТ 32730-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»:
	Тонна; метрическая тонна 

(1000 кг)
	2700

	
	
	Фракция, мм
	0 - 4
	
	

	
	
	Класс песка в зависимости от нормируемых показателей качества
	не ниже II
	
	

	
	
	Группа песка в зависимости от зернового состава
	не ниже среднего
	
	

	
	
	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
	до 740
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики товара,

 связанные с потребностью Заказчика:
	
	

	
	
	Марка по дробимости 
	не ниже М1200
	
	

	2
	Щебень габбро (ОКПД2: 08.12.12.140)
	В соответствии с ГОСТ 32703-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»:
	Тонна; метрическая тонна 

(1000 кг)
	2700

	
	
	Фракция, мм
	От 4 до 8
	
	

	
	
	Марка по дробимости щебня из изверженных пород
	Не ниже М 1200
	
	

	
	
	Марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	Не ниже Л 15
	
	

	
	
	Марка по морозостойкости
	не ниже F100
	
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе 
	не более 1
	
	

	
	
	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
	до 740
	
	

	
	
	Гранулометрический состав, марка
	90/10
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики товара,

 связанные с потребностью Заказчика:
	
	

	
	
	Качество сцепления битумного вяжущего с щебнем по ГОСТ Р 58406.2-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия"
	не ниже удовлетворительного

(три балла)
	
	

	3
	Щебень габбро (ОКПД2: 08.12.12.140)
	В соответствии с ГОСТ 32703-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»:
	Тонна; метрическая тонна 

(1000 кг)
	3000

	
	
	Фракция, мм
	От 8 до 16
	
	

	
	
	Марка по дробимости щебня из изверженных пород
	Не ниже М 1200
	
	

	
	
	Марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	Не ниже Л 15
	
	

	
	
	Марка по морозостойкости
	не ниже F100
	
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе 
	не более 1
	
	

	
	
	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
	до 740
	
	

	
	
	Гранулометрический состав, марка
	90/10
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики товара,

 связанные с потребностью Заказчика:
	
	

	
	
	Качество сцепления битумного вяжущего с щебнем по ГОСТ Р 58406.2-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия"
	не ниже удовлетворительного

(три балла)
	
	


Описание и требования к товару:

Доставка щебня габбро, песка дробленного габбро осуществляется транспортом поставщика.

            Срок поставки: начало поставки всего объема товара – не позднее 4-х дней с даты подписания Договора Окончание поставки — 31 мая 2026 года.

Место поставки: АБЗ дер. Клюшниково Костромского р-на Костромской обл.

             Условия оплаты: оплата за поставленный товар производится в течение 7 рабочих дней с даты поставки товара при наличии финансовых документов.   

  
Каждая партия, отгруженного щебня должна сопровождаться паспортом качества и сертификатом соответствия изготовителя, с приложением о результатах испытания щебня и документами с указанием: - наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- номер партии и количество щебня (гравия);

- номер вагона и номера накладных;

- зерновой состав щебня (гравия);

- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;

- содержание дробленых зерен в щебне из гравия;

- содержание глины в комках;

- содержание пылевидных и глинистых частиц;

- марку щебня (гравия) по прочности (дробимости);

- содержание зерен слабых пород;

- насыпную плотность щебня (гравия);

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов щебня (гравия);

- устойчивость структуры щебня против распадов;

- содержание вредных компонентов и примесей;

- обозначение настоящего стандарта.

Поставка Товара осуществляется в срок и время, согласованные Поставщиком с Заказчиком посредством электронной почты не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты фактической поставки Товара.

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику товарно-сопроводительные документы, документы, подтверждающие, качество и безопасность товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), а Заказчик производит приёмку по количеству и качеству поставляемого товара.

Наименование Товара в документах, представляемых в составе заявки на участие в запросе цен в электронной форме, должно соответствовать наименованию, указанному в Спецификации товара, приведенной в Таблице 1 настоящего Технического задания.
Качество поставляемого товара, требования к его транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 32730-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования».
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). 
  Главный инженер АО «Костромское ДЭП»                                                    Скутин С.Л.   

