Приложение № 1

к Договору № ___________________

от ________________ 2026 г.

Технические требования к барьерному ограждению

Требования к материалам для барьерного ограждения 21 ДО У-2 (190кДЖ) в соответствии с ГОСТ 33128-2024.

Количество: 10 комплектов общей протяженностью 1000 м.п.

- Секции балки применить из стального гнутого профиля с размерами 312 x 83 толщиной не менее 2,5 мм, марка стали ВСт3пс или ВСт3кп по ГОСТ 380.

-  Стойки для одностороннего ограждения применить из швеллера №14.

-   Консоли применить из стали листовой, толщиной не менее 4,0 мм.

-  Марка стали для стоек и консолей Ст3пс, СТ3сп, Ст3кп по ГОСТ 380-2005.

-  Световозвращающие элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ 32866-2014.

-  Все основные элементы ограждений (стойки, балки, консоли) должны быть защищены от

коррозии методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021 толщиной слоя не менее 80 мкм для стоек и балок, 60 мкм - для консолей и малогабаритных деталей, 30 мкм - для крепежных деталей