Перечень изменений и дополнений, внесенных в извещение и документацию о закупке на поставку лака и эмали для ремонта тяговых двигателей № 32616352521
«11» сентября 2026 г.
1.  Позиция № 2 п. 16 Техническое задание изложена в следующей редакции:
	2
	Эмаль ЭП-942 с отвердителем
	Цвет — светло-серый, оттенок не нормируется.

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °C для полуфабриката эмали, c - 13-20.

Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали, % -52±3.

Время высыхания до степени 3, ч, не более:

при t° (120±5) °C —  0,5;

при t° (20±2) °C —  6.

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее —  0,5.

Степень перетира, мкм, не более —  40.

Маслостойкость эмали, ч, не менее — 24.

Электрическая прочность эмали, КВ/мм, не менее:

при t° (20±2) °C —  35;

после действия воды при t° (20±2) °C в течение 24 ч —  10.

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при t° (20±2) °C, ч, не менее —  24.

Термоэластичность эмали, мм, не более — 3.

Жизнеспособность эмали при t° 20 °C, ч, не менее — 6.

Расход на однослойное покрытие, г/м² — 150-200.
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