      Приложение №1
к Договору № ______ 
от __________ 2026г. 
Техническое задание

на восстановление асфальтобетонного покрытия городских, внутриквартальных автодорог  и тротуаров после проведения ремонтов тепловых сетей

1. Предмет закупки, количество и его характеристики:   
восстановление асфальтобетонного покрытия городских и  внутриквартальных автодорог   и тротуаров после проведения ремонтов тепловых сетей на площади 213,5 м2
1.1. Место выполнения работ: Московская область, г. Дубна: 
- ул.Тверская 13 (внутриквартальная автодорога);
- пер.Хлебозаводской 28 (внутриквартальная автодорога); 

- ул.Тверская 32 (переход автодороги); 

- ул. 9 Мая 1Б (тротуар);
- ул.Промышленная 4 (переход автодороги);

- ул. Промышленная, 6 (котельная № 1).
1.2. Срок выполнения работ:  октябрь 2026 г.

1.3. Перечень документов, на основании которых выполняются работы:

- СП 34.13 330.2021. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с изменением №1);
- ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные;
- Технические требования настоящего технического задания.
2. Характеристика объекта выполнения работ:
- при выполнении работ используется плотная, горячая или теплая асфальтобетонная смесь, с остаточной пористостью 1-5 %, типа Б  марки II, с 35-50 мас% щебня или гравия с пористостью минерального остова Р: 13-18 объем.%, водонасыщением W: 1-4 объем.%, пределом прочности на сжатие при 50оС не менее 1,0 МПа, модулем остаточной деформации при 50оС Е: 60 МПа.;

- укладка смеси производится в два слоя:  h=5см и  h=5см на проезжей части и слоем h до 5см вне проезжей части с уплотнением.
3. Требования к выполнению работ

3.1.  Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по охране труда.

3.2. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования охраны труда, антитеррористических и противопожарных мероприятии согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», иных нормативных актов и технических документов.

3.3. Материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии).
3.4. При выполнении работ должна строго соблюдаться технология выполнения работ. 
3.5. При выполнении работ представитель Заказчика сотрудничает с Подрядчиком в рамках своей ответственности на объекте. 
3.6. Объем выполненных этапов работ определяется по факту. 
4. Объемы и этапы выполнения работ

	№
	Место выполнения работ (этапа работ) в г. Дубна Московской области
	Площадь, 

м2
	Толщина слоя, 

см

	1
	ул. Тверская 13
	5,0
	5,0

	2
	пер.Хлебозаводской 28
	9,5
	5,0

	3
	 ул.Тверская 32
	40,5х2=81,0
	2х5,0=10,0

	4
	ул. 9 Мая 1Б
	9,0
	5,0

	5
	ул.Промышленная 4
	29,5х2=59,0
	2х5,0=10,0

	6
	ул. Промышленная, 6 (котельная № 1)
	50
	5,0

	
	Всего:
	213,5
	5,0


 5. Порядок контроля и приемки

5.1. Контроль за сроками и качеством выполнения работ производится представителем Заказчика.

5.2. Приемка выполненных этапов работ, производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ, о чем составляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

6. Состав документации
6.1. Подрядчик по окончании этапа работ представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру.
	от ЗАКАЗЧИКА


	
	от ПОДРЯДЧИКА 



	 М.П.
	
	 М.П.

	________________ / А.А. Сирош /

           подпись                


	
	______________/ ___________ /

        подпись           


