

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов верхнего строения пути для
ООО «ЧелябГЭТ»

1. Объект закупки:
	Номенклатура
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм
	Кол-во 

	Шпала деревянная хвойных пород 
Тип-2 б/у
	ГOCT 78-2004 тип 2
 размер 2750x230x160,
 автоклавной пропитки креозотом, глубина пропитки не менее 5 мм. 
Toлщинa h, мм	160 ± 5
Высота пропиленных боковых сторон h1, мм	130
Ширина верхней плоскости b, мм 150
Ширина верхней плоскости b', мм 195
Ширина нижней плоскости b1, мм 230 ± 5
Длина L, мм 2750 ± 20
Критерии годности: 
Не допускаются следующие виды дефектов:
- Наличие признаков гнили древесины 
- Сквозные расколы
- Выколы кусков древесины между трещинами
- Поперечные изломы
- Продольные трещины с обнаженной непропитанной древесиной, расколы на торцах – трещины и расколы должны быть покрыты антисептической пастой, а затем гидроизоляционным слоем.
	Шт.
	300




[bookmark: _Hlk153184302]2. Место поставки и сборки товара: Россия, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Первой Пятилетки, 30
3. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика, путем отгрузки, доставки, силами и средствами Поставщика на склад Заказчика (конкретный адрес указывается в заявке Заказчика). Поставка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (время местное).
4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен иметь :
- Сертификат качества, паспорт  ( сертификат представителя завода-изготовителя )
- Обязательно должен указываться ГОСТ
- В момент отгрузки Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие приобретение данного товара (партии товара) у Завода-изготовителя. 
4.2. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425  Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
4.4. Поставляемый Товар б/у  не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.8.  Год выпуска товара: 2025-2026гг.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.;
5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


