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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _GoBack]Поставка запасных частей для пресс-фильтра BFS 300 W, ЭФП-ЛА-3.0(фильтрующие полотна)
(наименование закупки)









ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. 
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

	Начальная (максимальная) цена договора  
	

	Источник финансирования
	Средства капитального ремонта 2026 г.

	Форма, сроки и порядок оплаты 
	

	Место, условия поставки
	Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 101, МУП «Водоканал», объект правобережные очистные сооружения канализации. 
Поставка товара включает доставку.  
 

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	Срок поставки товара не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. 
Объем и условия гарантийного обслуживания: 
- предоставление контактной информации (номера телефона, факса и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решать вопросы гарантийного обслуживания поставляемых товаров. 
- ремонт осуществляется на территории Заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика Поставщик осуществляет все необходимые действия, связанные с ремонтом (включая демонтаж, транспортировку товара до места ремонта и обратно, последующий повторный монтаж и запуск) своими силами и за свой счет.)

	Дополнительные условия
	

	Общие условия к комплектности при поставке
	

	Состав документации при поставке
	В комплект документации при поставке товара должны входить:
- паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации,
- сертификаты и пр.
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.








ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Единица 
измерения
	Количество

	Фильтрующее полотно FPS(усиленная)

 размер 3000*4100 мм
	Лента гравитационного стола


Ширина, мм
Длина, мм
Толщина сетки,мм


Тип сетки:

Тип плетения:

Материал:




Номинальный диаметр нитей:
Основа, мм
Уток, мм
Соединительный замок:

	



3000
4100
не менее 1,610 и не более 1,655

Усиленная

тканное 

полиэфирная мононить,
кромки проклеены,пропаяны
не менее 6,0



0,65 
0,80 
Скрепочный шов

	шт.
	2

	Фильтрующее полотно FPS(усиленная)

размер 3000*11900 мм
	Нижняя лента


Ширина, мм
Длина, мм
Толщина сетки,мм


Тип сетки:

Тип плетения:

Материал:




Номинальный диаметр нитей:
Основа, мм
Уток, мм
Соединительный замок:

	


3000
11900
не менее 1,610  и не более 1,655

Усиленная

тканное 

полиэфирная мононить,
кромки проклеены,пропаяны
не менее 6,0



0,65 
0,80 
Скрепочный шов

	шт.
	1

	Фильтрующее полотно FPS

размер 3000*17300 мм
	Верхняя лента


Ширина, мм:
Длина, мм:
Толщина сетки,мм


Тип:

Тип плетения:

Материал:




Номинальный диаметр нитей:
Основа, мм
Уток, мм
Соединительный замок:


	


3000
17300
не менее 1,610  и не более 1,655

Усиленная

тканное 

полиэфирная мононить,
кромки проклеены,пропаяны
не менее 6,0



0,65 
0,80 
Скрепочный шов

	шт.
	1





СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

	Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара:
	за  5  рабочих дня до доставки товара

	Срок и порядок приемки товара по количеству:
	в течение 1 рабочего дня по маркировке, транспортным и сопроводительным документам

	Срок и порядок приемки товара по качеству:
	Специальная проверка Товара по качеству (входной контроль) проводится уполномоченным представителем Покупателя путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю в соответствии с условиями поставки.
Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара характеристикам, если они предусмотрены документацией на Товар или в Спецификации.

	Срок для доукомплектования товара:
	Не более 10 календарных дней

	Срок для замены некачественного товара:
	Не более 10 календарных дней






 
Мастер по обезвоживанию осадка:____________________________________Горяшин Е.В. 
____________(Горяшин Е.В.)
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