Техническое задание
Плёнка на остекление

	Наименование 
	Параметры
	Размеры

	
Плёнка на остекление

	Тип: Архитектурная самоклеящаяся пленка для наружного остекления.
• Толщина: 100–200 мкм
• Клеевой слой: Акриловый, УФ-стойкий, не оставляющий следов при снятии.
• Назначение: Защита от царапин, вандализма, УФ-лучей, защищает от известкового налета.

	33, 5 м2 (над револьверными дверями)
18 м2 (угловое остекление)
Итого: 51,5 м2

	Монтаж
	• Силами подрядчика
• С лесами подрядчика
• Высота монтажа до 6 м
	



Жидкое гидрофобное покрытие
	Наименование 
	Параметры
	Размеры

	
Жидкое гидрофобное покрытие

	Функциональные свойства: 
• Гидрофобность‌
• Анти-известковый эффект ‌
• Оптическая прозрачность: Покрытие не должно давать радужного эффекта, искажать цвет или снижать светопропускание стекла. Толщина слоя — микроны, визуально стекло остается идеально прозрачным.‌
 • Химическая стойкость: Покрытие должно выдерживать воздействие стандартных неабразивных моющих средств и слабых кислот, не разрушаясь.
• УФ-стойкость.


	33, 5 м2 (над револьверными дверями)
18 м2 (угловое остекление)

Итого: 51,5 м2

	Монтаж
	• Силами подрядчика
• С лесами подрядчика
• Высота монтажа до 6 м
	



Предусмотреть 2 варианта предложения: 
1. На пленку
2. На покрытие

Цель технического задания – защита от известкового налета.

