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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор 
   ООО «Водные ресурсы»

____________А.М. Иванов



Техническое задание
на проведение работ по: Восстановление асфальтного покрытия после производства капитальных ремонтов, общей площадью 113,01 м².

В ходе капитального ремонта безнапорной централизованной канализационной  сети было нарушено асфальтное покрытие, необходимо восстановление асфальтного покрытия отдельными участками, общей площадью 113,01 м2 (ул. Челюскина,14-15м2, ул. Харьковская,24-12,8м2,  ул. Радио,66-3,5м2, ул.Достоевского,40-19,68м2. ул. Славы,34-7м2,ул. Харьковская,96-15,6м2, ул. Просвещения,20-19,2м2, ул. Седова 15а-17,35 м2, ул. К.Маркса,72-2,88м2 ) выполнить следующие виды работ:

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие

1. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м²

Требования к материалам:
1. Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II
2. Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
3. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм.
4. Песок природный для строительных работ II класс, мелкий.
5. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2.
6. Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе.
7. Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе



Требование к подрядчику:

1. Требование о членстве в СРО не устанавливается.
